Data/hora: 07/06/2024 13:02:39

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 18/12/2019
Data da última atualização: | 18/12/2019
Autoria: | ARANTES, M. S. T.; LIMA, E. A. de; ZANONI, P. R. S.; SÁ, F. P. de.
Afiliação: | Matheus Samponi T. Arantes, Estagiário da Embrapa Florestas; EDSON ALVES DE LIMA, CNPF; PATRICIA RAQUEL SILVA ZANONI, CNPF; Francielen Paola de Sá, Pós-doutoranda da Embrapa Florestas.
Título: | Produção de briquetes a partir de resíduos da indústria de palmito pupunha.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 4., 2019, Pinhais. Anais. Curitiba: Grupo FRG, 2019. p. 766-771.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As biomassas representam uma importante fonte de energia limpa. O sistema de transporte e armazenamento delas, no entanto, apresenta um problema devido a baixa compactação e aos grandes volumes obtidos no campo, fazendo-se necessário o estudo de maneiras de aumentar a densidade energética proveniente destes materiais. Este trabalho buscou analisar a briquetagem da bainha externa da pupunha nas temperaturas de 90, 120 e 150 °C e nas pressões de 65, 95 e 125 bar, analisando a densidade do briquete obtido e o seu fator de coesão. Observou-se que a temperatura de operação do equipamento não apresentou influência sobre os fatores avaliados, enquanto que a pressão apresentou uma influência de caráter quadrático. Por fim, concluiu-se que a melhor condição de produção foi a de 90 °C e 65 bar, condição de maior economia energética, com uma densidade de 0,98 g/cm³ e fator de coesão de 99,6 %.
Palavras-Chave: | Aproveitamento de resíduos.
Thesagro: | Biomassa; Energia.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207389/1/2019-AAC-EdsonL-CIBIO-Producao.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (57217-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS