Data/hora: 29/05/2024 07:24:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	20/01/2014	
Data da última atualização: 	21/05/2018	
Autoria: 	GOMES, J. I.; LISBOA, P. L. B.; ROSA, N. A.	
Afiliação: 	JOAQUIM IVANIR GOMES, CPATU; PEDRO L. B. LISBOA, MPEG; NELSON A. ROSA.	
Título: 	Durabilidade natural das madeiras acapu (Vouacapoua americana Aubl.) e maçaranduba (Manilkara spp.) em ambiente de floresta.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: GOMES, J. I.; MARTINS, M. B.; MARTINS-DA-SILVA, R. C. V.; ALMEIDA, S. S. (Ed.). Mocambo: diversidade e dinâmica biológica da área de pesquisa ecológica do Guamá (Apeg). Belém, PA: Museu Paraense Emílio Goeldi: Embrapa Amazônia Oriental, 2007.	
Páginas: 	p. 341-348.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na região amazônica, as madeiras representam a matéria-prima mais acessível para a construção de residências, pontes, trapiches, embarcações etc., em virtude de sua abundância nas florestas nativas da região e por sua exploração extrativistas ainda em vigor. Em Belém, na área da Embrapa Amazônia Oriental existem três áreas florestais preservadas (Reserva Mocambo, em área de terra firme, Reserva Aurá, em área de várzea e Reserva Catu em área de igapó todas localizadas na Área de Pesquisas Ecológicas do Guamá - APEG), que foram demarcadas e subdivididas em quadras com piquetes naturais de maçaranduba (Manilkara spp) e acapu (Vouacapoua americana Aubl.), por se tratar de madeira com alta durabilidade natural. Aproveitando o longo período de exposição nesses diferentes ambientes (30 anos), os autores fizeram observações em 162 piquetes 020 x 5 x 6 em) sendo 60 (maçaranduba) na terra fi rme, 60 (maçaranduba) na várzea e 42 (acapu) no igapó, observando as partes dos piquetes mais deterioradas e os organismos que causaram os maiores danos. As observações indicam que os piquetes de maçaranduba estão mais conservados no solo de terra firme 03%) do que no solo de várzea (23%). Na várzea alta, 53% dos piquetes quebraram na linha de afloramento e 37% na terra firme. Dentre os piquetes fincados na reserva do igapó (Catu), 28,6% estavam em perfeito estado de conservação, 31% levemente deteriorados, 21,4% moderadamente deteriorados e 19% intensamente deteriorados e quebrados na linha de afloramento do solo. Em todos os ecossistemas, terra fi rme, várzea e igapó a deterioração dos piquetes foi causada principalmente por fungos xilófagos. Em face da resistência natural razoável mostrada pelas madeiras maçaranduba e acapu em ambientes naturais onde a ação de microorganismos e insetos é bem mais enérgica, o uso dessas madeiras em edificações deve proporcionar excelentes resultados.	
Palavras-Chave: 	Floresta de terra firme; Igapó; Região amazônica.	
Thesagro: 	Várzea.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (48970-1) - UPC - PL - PP - 574.52623 - G633m -  - DIS