Data/hora: 14/06/2024 02:26:33

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/02/2018
Data da última atualização: | 08/02/2018
Autoria: | MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; FRANCINE CECCON CLARO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.
Título: | Produção de filmes de celulose nanofibrilada.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Colombo: Embrapa Florestas, 2018.
Páginas: | 8 p.
Série: | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 413).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A demanda por materiais sustentáveis com alta resistência mecânica vem aumentando nos últimos anos, devido a crescentes preocupações ambientais, visando a substituição de polímeros sintéticos por naturais (Carvalho et al., 2009; Wu et al., 2012). Nesse contexto, aumenta o interesse pela aplicação da nanocelulose, um biomaterial que apresenta características únicas, como alta resistência mecânica, transparência óptica, baixa toxicidade e biodegradabilidade (Wu et al., 2012; Sacui et al., 2014). A celulose é um polissacarídeo de fórmula molecular (C6H10O5)n, com característica fibrosa, sendo o polímero natural mais abundante na terra e que pode ser usado em várias aplicações industriais (Hoenich, 2006). A celulose é encontrada em uma ampla variedade de plantas e algas, e também pode ser obtida por meio de síntese bacteriana. Inúmeras pesquisas abordam uma vasta gama de estruturas de celulose (fibras, nanofibrilas, cristais entre outras) para diversas aplicações comerciais (Hoenich, 2006; Ioelovich, 2008). Devido ao aumento da área superficial, em escala nanométrica, as nanofibrilas apresentam aspectos estruturais e físicos únicos que lhes conferem propriedades de tração, óptica, elétrica e química distintas de suas contrapartes macroscópicas (Hubbe et al., 2008; Kamel, 2007). As nanofibrilas de celulose podem ser obtidas por diversos processos mecânicos ou químicos, que abram a estrutura da fibra expondo as microfibrilas (Nechyporchuk et al., 2015). Os nanomateriais celulósicos têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio, criando uma rede forte e densa, e são excelentes para aplicações como barreiras (Ferrer et al., 2017). A nanocelulose pode ser usada em diversas aplicações, tais como: reforço em polímeros, aumento da resistência mecânica de papel cartão, liberação lenta de fármacos, cosméticos, aditivos de revestimento, embalagens de alimentos, biomedicina e barreira para gases (Abdul Khalil et al., 2014). O objetivo deste trabalho foi propor um processo de produção de filmes de nanofibrilas de celulose vegetal a partir de uma suspensão de nanocelulose obtida por desfibrilação mecânica.
Palavras-Chave: | Nanocelulose; Nanofibrila.
Thesagro: | Celulose.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/172337/1/ct-413-1539-final-corrigido.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56276-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS