Data/hora: 03/06/2024 08:14:51

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | --
Data corrente: | 18/08/2006
Data da última atualização: | 09/07/2014
Autoria: | GUIOTOKU, M.; PEREIRA, C. M.; MAGALHÃES, W. L. E.
Título: | Avaliação do uso de CCB na preservação de mourões: influência do tempo de imersão prolongada na penetração do preservativo.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 10., 2006, São Pedro. Anais. São Carlos: Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas de Madeira, 2006.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
ISBN: | 85-86989-07-X
Idioma: | Português
Notas: | EBRAMEM.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tempo de imersão prolongada na penetração do preservativo CCB em mourões de duas espécies distintas de eucalipto (E. dunni e E. benthamii). Os mourões foram imersos em uma solução 2,5% em peso de CCB durante períodos que variaram de 20 a 80 dias. Amostras de cada espécie (discos) eram retiradas da solução e analisadas quanto a penetração de cobre e boro e retenção de CCB através de reações colorimétricas e espectrofotometria, respectivamente. O aumento do tempo de imersão proporcionou aumentos significativos na penetração e retenção de CCB nos mourões. Nas condições em que o experimento foi realizado, o E. dunni apresentou melhor resposta ao tratamento.
Palavras-Chave: | CCB; Imersão prolongada.
Thesagro: | Madeira; Mourão; Preservativo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/39834/1/avaliacao.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (39700-1) - UPC - AA - CD - CD0210 -  -  - DIS