Data/hora: 01/06/2024 08:31:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	03/02/2015	
Data da última atualização: 	03/02/2015	
Autoria: 	GALVANI, F.; SORRILHA, G. M.; CARMONA, V. B.; MARCONCINI, J. M.; FAVARO, S. P.	
Afiliação: 	FABIO GALVANI, CPAP; Grazielly Munhões Sorrilha, UFMS; VITOR BRAIT CARMONA, UFMS; JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; SIMONE PALMA FAVARO, CNPAE.	
Título: 	Branqueamento de ráquis e cascas de macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart) visando a obtenção de celulose.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 8, 2014, Juiz de fora. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação; Campo Grande: Embrapa Gado de Corte; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2014. p. 310-313.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os efeitos do branqueamento do ráquis e de cascas de macaúba para a obtenção de celulose foram avaliados neste trabalho. Foi utilizada uma solução de peróxido alcalino com 15% de concentração de peróxido de hidrogênio para o processo de branqueamento. A celulose obtida foi caracterizada por TG, e MEV. As amostras branqueadas apresentaram estabilidade térmica 25% maior e maior exposição das microfibras devido à eficiência dos processos na retirada de hemicelulose e lignina.	
Palavras-Chave: 	Caracterização estrutural; Fibras naturais; Structural characterization.	
Thesagro: 	Celulose; Macaúba.	
Thesaurus Nal: 	cellulose; natural fibers.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (59241-1) - UPC - SP - PP - SP18032 -  - 18032 - DIS