Data/hora: 23/09/2024 02:11:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	04/12/2017	
Data da última atualização: 	18/12/2017	
Autoria: 	CLARO, F. C.; MATOS, M. de; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	Francine C. Claro, Pós-graduanda da UFPR; Mailson de Matos, Pós-graduando da UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Influência da hemicelulose na reologia de suspensões de nanocelulose e na formação de filmes de nanofibrilas.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos, SP. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017.	
Páginas: 	p. 141-144.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	É crescente o desenvolvimento de filmes nano-estruturados para uso em embalagens. Nesse contexto, a utilização de celulose nanofibrilada é interessante devido às suas propriedades físicas: como alta resistência, baixa densidade e translucidez, além dos benefícios ecológicos. A polpa celulósica utilizada no processo de obtenção da nanofibrilas apresenta cerca de 15% em massa de hemicelulose, portanto é importante compreender qual o efeito da hemicelulose nas propriedades dos filmes de nanofibras. Para isso, foram produzidas suspensões de nanocelulose uma com hemicelulose e outra na qual a hemicelulose foi extraída com tratamento alcalino. As suspensões foram obtidas pelo método mecânico de desfibrilação. Os filmes foram produzidos com gramaturas de 40 e 50 g/m². O comportamento reológico mostrou que a extração da hemicelulose exclui a necessidade de uma tensão inicial para escoamento. A extração da hemicelulose causou a aglomeração das nanofibrilas, bem como reduziu as tensões de tração e arrebentamento em 80%. A extração da hemicelulose também faz com que o filme deixe de ser impermeável ao ar, além de torná-lo opaco. Portanto, a hemicelulose atua como um inibidor da coalescência das microfibrilas, proporcionando adesão e aumento das propriedades mecânicas.	
Palavras-Chave: 	Air permeability; Nanofibra; Permeabilidade ao ar; Reologia; Resistência à tração.	
Thesagro: 	Hemicelulose.	
Thesaurus Nal: 	Hemicellulose; Nanofibers; Rheology; Tensile strength.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/169170/1/2017-AAC-Washington-WNAA-InfluenciaHemicelulose-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56129-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS