Data/hora: 12/06/2024 03:04:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/03/2017	
Data da última atualização: 	16/06/2017	
Autoria: 	LOURENÇON, T. V.; MATTOS, B. D.; CADEMARTORI, P. H. G. de; CLARO, F. C.; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	TANISE V. LOURENÇON, UFPR; BRUNO D. MATTOS, UFPR; PEDRO H. G. DE CADEMARTORI, UFPR; FRANCINE C. CLARO, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Tratamento de madeira de pinus utilizando bio-óleo de pirólise rápida.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NORDESTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE POLÍMEROS, 3., Fortaleza, 2016. Anais. Fortaleza: ABPOL-NE, 2016. p. 235-237.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente estudo teve por objetivo avaliar o potencial do bio-óleo oriundo de uma planta piloto de pirólise rápida como agente preservativo da madeira de Pinus taeda. Para isso a madeira foi impregnada com bio-óleo obtido a partir da pirólise rápida de finos de eucalipto. Neste procedimento utilizaram-se três cargas de bio-óleo: diluído para 10 (Pw10%), 50% (Pw50%) e puro (Pw100%). Após a impregnação, o bio-óleo revestiu a parede interna dos traqueideos e cobriu também as pontuações areoladas dos elementos celulares anatômicos da madeira de pinus. A perda de massa da amostra Pw10% inoculada com os fungos Trametes versicolor e Gloeophyllum trabeum foi 62 e 77% inferior a do material controle, respectivamente, o que significa que a resistência ao apodrecimento do material tratado foi 2,6 e 4,5 vezes maior contra os respectivos fungos. As madeiras com carga acima de 50% de bio-óleo não sofreram perda de massa nos testes in vitro.	
Palavras-Chave: 	Bio-óleo; Pinewwod.	
Thesagro: 	Biodegradação; Podridão branca; Podridão parda; Preservação da Madeira; Resíduo; Tratamento.	
Thesaurus Nal: 	Brown-rot fungi; Decay resistance; Eucalyptus; White-rot fungi; Wood preservation.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/159427/1/2016-Washington-ENCTP-Tratamento.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55691-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS