Data/hora: 22/06/2024 04:03:56

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | MANTOVANI, G. L.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | UFSCar-DEMa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Comportamento termo-dinâmico-mecânico de blendas elastoméricas de polianilina.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 19., set. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1996.
Páginas: | p. 29.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A condutividade eletrica e uma propriedade de grande interesse tecnologico para o uso de elastomeros termoplasticos em aplicacoes como tintas anticorrosivas e adesivos condutores. Neste trabalho nos tivemos exito na preparacao, por solucao, de blendas condutoras eletricas de polianilinas e copolimero de estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS). Estes materiais foram obtidos na forma de filmes que possuem elasticidade da borracha SEBS e condutividade muito proxima ao do polimero condutor. E interesse notar que as condicoes de preparacao (dopante, elastomero e solvente) Tem um efeito marcante na condutividade eletrica e no comportamento mecanico da blenda. Blendas contendo apenas 2,5% de polianilina dopada com acido canforsulfonico (SEBS/PAni-CSA-2,5%) alcancaram condutividade de ate 5S/cm. Estas blendas foram investigadas por analise termo-dinamico-mecanico (DMTA), calorimetria diferencial de varredura (DSC), analise termo-gravimetrica (TGA) e ensaio de tracao (Instron). A temperatura de transicao vitrea (Tg) da fase borrachosa do SEBS (aproximadamente 45 graus C), assim como a elongacao nos ensaios de tracao (aproximadamente 700%) se manteve praticamente inalterada na blenda, consistente com o comportamento borrachoso observado para as blendas SEBS/PAni-CSA-2,5%). Com relacao aos dominios de poliestireno do elastomero, observa-se uma diminuicao de cerca de de 15 graus C no Tg e um decrescimo no modulo de armazenamento de 308 MPa para 224 MPa, a 25 graus C, com a formacao da blenda. (...)
Palavras-Chave: | Blendas; Polianilinas; Polimeros condutores.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5618-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00112 -  - 1996.00112 - DIS