Data/hora: 16/06/2024 02:35:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	22/10/2015	
Data da última atualização: 	26/02/2016	
Autoria: 	SILVA, D. A. da; CHRISTO, E. R. de; BELHING, A.; MAYER, S. L. S.; PELANDA, K. A.; SIMETTI, R.	
Título: 	Potencial e qualidade da madeira de desbaste de teca para produção de biocombustível.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 83, p. 299-305, jul./set. 2015.	
DOI: 	10.4336/2015.pfb.35.83.817	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo analisar o potencial energético e a qualidade da madeira de Tectona grandisLinn F. proveniente de diferentes desbastes para produção de energia. O material de estudo foi oriundo de um plantio no municípiode São José dos Quatro Marcos, MT. Foram realizadas as análises de poder calorífico superior, composição química imediata e densidade básica. A análise de variância não mostrou diferença ao longo do fuste para todas as propriedades estudadas. Entretanto,houve variação significativa a 1% de probabilidade para a densidade em função da idade, no qual as maiores médias foram provenientes do segundo desbaste (0,584g.cm-3). As médias entre posição e idade de desbaste foram de 4.594 kcal.kg-1para o poder calorífico superior; 80,37% para materiais voláteis; 18,39% para carbono fixoe 0,59% para cinzas.	
Palavras-Chave: 	Biomass Energy; Energetic properties; Energia de biomassa; Espécie exótica; Propriedade energética.	
Thesagro: 	Biocombustível; Teca; Tectona Grandis.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132786/1/PotencialeQualidade.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54405-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS