Data/hora: 19/06/2024 19:32:49

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 16/11/2023
Data da última atualização: | 16/11/2023
Autoria: | RIBEIRO, C. C.; ANDREANI, L.; CARVALHO, F. B. de P.; MONTEIRO, S.; VALADARES, L. F.
Afiliação: | CAROLINE CIBIN RIBEIRO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS; LARISSA ANDREANI CARVALHO, CNPAE; FELIPE BRANDAO DE PAIVA CARVALHO, CNPAE; SIMONE MONTEIRO, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; LEONARDO FONSECA VALADARES, CNPAE.
Título: | Produção de nanofibras de algodão: uso de hidrólise enzimática para a quebra da celulose.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2023. p. 178.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A crescente conscientização em relação à sustentabilidade impulsiona a utilização do método bioquímico para a produção de nanoestruturas, o qual oferece a vantagem de operar em condições suaves. Este estudo tem como objetivo produzir nanofibras de celulose a partir de fibras de algodão via rota enzimática, sem processos químicos adicionais. Enzimas comerciais de Trichoderma reesei foram empregadas para obter microfibras e nanofibras de celulose em formato agulha. Após 96 horas de hidrólise, as nanofibras apresentaram dimensões médias de 289 nm de comprimento e 33 nm de espessura, com potencial Zeta de ?15,7 ± 1,7 mV e ?12,0 ± 2,3 mV em dispersões aquosas de 0,01 M KCl e 0,01 M KNO3, respectivamente. A reação resultou em um rendimento de 7,5% de nanofibras isoladas.
Palavras-Chave: | Hidrólise enzimática; Nanopartículas; Processamento coloidal.
Thesagro: | Algodão; Celulose; Microscopia Eletrônica.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158464/1/Producao-de-nanofibras.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (4307-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS