Data/hora: 07/06/2024 05:35:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	18/02/2003	
Data da última atualização: 	06/11/2018	
Autoria: 	ARAÚJO, B. H. P. de; SOUSA, M. A. R. de; GUEDES, M. C.; FIGUEIREDO, M. F. de; NOBRE, J. R. C.	
Afiliação: 	BRENO HENRIQUE PEDROSO DE ARAÚJO, Bolsista CPAF-AP; MADSON ALAN ROCHA DE SOUSA, UEPA; MARCELINO CARNEIRO GUEDES, CPAF-AP; MÁRCIO FRANCK DE FIGEIREDO, UEPA; JOÃO RODRIGO COIMBRA NOBRE, UEPA.	
Título: 	Densidade e resistência à flexão da madeira como indicadores para a utilização de árvores de Calycophyllum Spruceanum Benth com menores diâmetros.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 15., 2016, Curitiba. Anais. São Carlos: IBRAMEM, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A relevância dos recursos florestais para famílias ribeirinhas amazônicas é motivo de amplo apelo socioeconômico para pesquisas que identifiquem, caracterizem e subsidiem o uso sustentável desses recursos. O objetivo deste trabalho foi determinar a densidade e resistência à flexão da madeira (Módulo de ruptura ? MOR) de Calycophyllum spruceanum Benth. em função do diâmetro à altura do peito (DAP) e da posição no fuste (base e topo) para verificar a possibilidade de aproveitamento de árvores com menores diâmetros. Foram utilizadas 15 árvores da espécie com DAP (diâmetro a altura do peito) abrangendo valores de 18 a 55 cm. As analises foram realizadas conforme norma ABNT 7190/97. A densidade média da madeira foi de 0,65 g.cm³, com mínimo e máximo de 0,54 e 0,79 g.cm³, respectivamente. O valor médio da resistência à flexão paralela às fibras (MOR- módulo de ruptura) foi de 88.10 MPa, com mínimo e máximo de 0,47 e 114,13 MPa, respectivamente. Não houve diferença significativa para densidade em função de DAP e posição no fuste, enquanto MOR diferiu apenas em função do DAP. Os valores das propriedades estudadas são similares ou próximos à de outras espécies comercia	
Palavras-Chave: 	Estuário amazônico; Pau mulato; Propriedades da madeira.	
Thesagro: 	Estrutura vegetal; Madeira.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/174831/1/CPAF-AP-2016-Densidade-e-resistencia-a-flexao-da-madeira.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amapá (CPAF-AP)	
Exemplares: 	CPAF-AP - (6995-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS