Data/hora: 22/06/2024 00:56:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	23/11/2006	
Data da última atualização: 	23/11/2006	
Autoria: 	OLIVEIRA, J. B.; VALE, A. T.; MELO, J. T. de.	
Título: 	Caracterização mecânica e contração da madeira de Sclerolobium paniculatum Vogel cultivado em um plantio homogêneo sob diferentes níveis de adubação.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 16, n. 1/2, p. 89-97, mar./jun. 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a madeira de Sclerolobium paniculatum Vogel, de 18 anos de idade, oriunda de plantio homogêneo sob diferentes níveis de adubação localizado na Embrapa Cerrados, DF, quanto à contração e às características mecânicas (flexão estática, compressão paralela às fibras e cisalhamento). Não foram encontradas diferenças significativas entre as médias das variáveis estudadas que apresentaram os seguintes valores: resistência máxima à flexão estática (fb=650kg/cm2), módulo de elasticidade (E=59.877kg/cm2), resistência máxima à compressão axial (fc=296kg/cm2) e resistência máxima ao cisalhamento (fv=131 kg/cm2). Para cisalhamento e compressão axial, a testemunha apresentou o maior valor absoluto para MOR. A madeira de Sclerolobium paniculatum apresentou um elevado número de galhos, implicando uma elevada quantidade de nós. Os tratos culturais em plantios homogêneos de Sclerolobium paniculatum devem prever a retirada de galhos para produzir madeira de qualidade superior. 	
Palavras-Chave: 	Caracterização.	
Thesagro: 	Árvore Angiosperma; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (27370-1) - UPC - SP - -- - CRI6940 -  - CRI6940 - DIS