Data/hora: 17/06/2024 04:37:46

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | PATERNO, L. G.; MATTOSO, L. H. C.; CAMPANA FILHO, S. P.; CURVELO, A. A. S.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.
Afiliação: | USP-IQSC; EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Filmes auto-montados condutores de CMC e poli(o-etoxianilina).
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Livro de resumos... Caxambu: Sociedade Brasileira de Quimica, 1995.
Páginas: | Nao-paginado.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.QM-009.
Conteúdo: | Filmes ultra-finos de poli(o-etoxianilina) dopada (POEA) e carboximetilcelulose (CMC) foram fabricados com a tecnica de automontagem. Camadas alternadas desses materiais sao depositadas sobre substratos de vidro hidrofilicos por adsorcao espontanea, simplesmente pela imersao desses substratos nas solucoes polimericas. O processo de fabricacao e monitorado por espectroscopia de UV-vis, cujo espectro mostra uma banda excitonica caracteristica da POEA. O pico da banda varia de 650 ate 750nm, mesmo sendo o pH da solucao (pH=3) mantido fixo, a medida que mais camadas vao sendo depositadas. O valor maximo de absorbancia aumenta linearmente com o numero de camadas depositadas. Um estudo criterioso foi realizado para investigar a cinetica da adsorcao. Em geral, a absorbancia aumenta de maneira ingreme para os primeiros minutos de deposicao, passa por um maximo e se estabiliza para tempos maiores que 5 minutos. O tempo de imersao para essa maxima absorbancia depende do numero de camadas ja depositadas. Para a primeira camada de POEA esse tempo e de aproximadamente 3 minutos, mas cai para 1 ou 2 para a decima camada, ou seja, a adsorcao passa a ser mais eficiente para camadas distantes do substrato. Os filmes SA produzidos apresentam otima homogeneidade, comprovada pela ausencia de defeitos em micrografias de microscopio eletronico de varredura. Podem ser dopados e desdopados de maneira reversivel, o que foi verificado por deslocamentos na banda excitonica da POEA para filmes imersos em solucoes de pHs diferentes.
Palavras-Chave: | Filmes automontados; Poli(o-etoxianilina).
Thesagro: | Carboximetilcelulose.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5506-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00092 -  - 1995.00092 - DIS