Data/hora: 04/06/2024 17:15:00

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/03/1996
Data da última atualização: | 11/02/2015
Autoria: | PEREIRA, J. C. D.; TOMASELLI, I.; CORREA, J. B. C.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPF/UFPR.
Título: | Controle da mancha marrom em madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii através da imersão em soluções alcalinas.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 26/27, p. 49-53, jan./dez. 1993.
ISSN: | 0101-1057
Idioma: | Português
Conteúdo: | A secagem da madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliotfii, a altas temperaturas, tem sido limitada pela ocorrência da mancha marrom. Como forma de controle, amostras recém-serradas foram imersas durante trinta segundos em água (testemunhas) e em soluções aquosas de carbonato e de borato de sódio. Após a imersão, essas amostras foram empilhadas durante um e cinco dias, secas a 110°C, lixadas e avaliadas. Ambos os sais reduziram a ocorrência das manchas. Quando o período de empilhamento foi de um dia, as soluções mais concentradas (10%) foram mais eficientes que as diluídas (5% em peso). Com cinco dias de empilhamento, entretanto, não se observaram diferenças expressivas entre os sais ou as concentrações. Nenhum dos tratamentos foi suficientemente satisfatório para ser recomendado.
Thesagro: | Madeira Serrada; Mancha Marrom; Pinus Elliottii; Secagem.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4905/1/jpereira2.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (4905-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS