Data/hora: 11/06/2024 17:29:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	26/03/1999	
Data da última atualização: 	18/07/2011	
Autoria: 	PEREIRA, J. C. D.	
Afiliação: 	Pesquisador da Embrapa-CNPF.	
Título: 	Um método alternativo para a determinação do peso seco de amostras de madeira.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 35, p. 59-65, jul./dez. 1997.	
ISSN: 	0101-1057	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta um metodo alternativo para a determinacao do peso seco de amostras de madeiras. Baseia-se na completa saturacao da amostra e dispensa sua secagem. Nessas amostras completamente saturadas, o peso seco e calculado pelo produto do peso imerso em agua pelo fator 2,887. Para comparar este metodo com o metodo gravimetrico convencional, amostras de alburno e de cerne de Pinus elliottii var. elliottii, Pinus taeda, Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii foram impregnadas com agua ate peso constante, usando-se centrifugacao e pressao negativa. Depois disso, as amostras foram secas em estufas, a 105 graus centigrados, e pesadas. A impregnacao por centrifugacao foi mais rapida e eficiente do que por pressao negativa. Amostras de alburno atingiram 99,7% do maximo teor de umidade depois de 90 minutos de centrifugacao. Sob pressao negativa, foram necessarias cerca de 20 horas para se conseguir resultados semelhantes. Ambos os metodos foram ineficientes para amostras de cerne, demonstrando que o criterio de peso constante nao se constitui em bom indicador para a completa saturacao. Os valores de peso seco obtidos atraves do metodo alternativo mostraram-se altamente correlacionados com aqueles obtidos atraves do metodo gravimetrico convencional, para amostras de alburno. O metodo e util preciso apenas para madeiras permeaveis. E rapido para amostras impregnadas por centrifugacao. Em alguns casos, foram necessarios apenas 30 minutos para se determinar o peso seco, o teor de umidade e a densidade basica de amostras secas ao ar. Entretanto, e necessario o desenvolvimento de curvas experimentais de saturacao para se verificar se o estado de saturacao completa foi atingido.	
Palavras-Chave: 	Densidade; Dry weight; Moisture content; Peso seco.	
Thesagro: 	Teor de Umidade.	
Thesaurus Nal: 	density.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4936/1/pereira.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (4936-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS