Data/hora: 16/06/2024 01:07:05

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 18/12/2023
Data da última atualização: | 18/12/2023
Autoria: | RIBEIRO, C. C.
Afiliação: | CAROLINE CIBIN RIBEIRO.
Título: | Produção de nanofibras de celulose de algodão: uso de hidrólise enzimática para a quebra da celulose.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | 2023.
Páginas: | 110 f.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 
Orientadora: Simone Monteiro e Silva; Coorientador: Leonardo Fonseca Valadares, Embrapa Agroenergia.

Conteúdo: | A crescente demanda por materiais biodegradáveis tem impulsionado pesquisas para aprimorar a aplicabilidade dos materiais lignocelulósicos em diversos setores, incluindo compósitos, reforço de polímeros e processos de separação. Dessa forma, diante das perspectivas promissoras de nanomaterias de celulose, este estudo visa a produção de nanofibras de celulose a partir do algodão por meio de hidrólise enzimática. Inicialmente foi realizada a remoção de extrativos do algodão por Extrator Acelerado por Solvente (ASE) e em seguida, a hidrólise de algodão com enzimas comerciais de Trichoderma reesei. A lavagem e o isolamento das nanofibras foi conduzido por meio de centrifugação. A análise da morfologia e da distribuição de tamanhos foi realizada por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). O rendimento das nanoestruturas foi determinado por gravimetria e estabilidade dos coloides foi avaliada por meio do potencial Zeta (PZ). Além disso, investigou-se o efeito do tempo no rendimento de microfibras, nanofibras e na conversão em glicose, que foi determinada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Os resultados evidenciaram que o isolamento mais expressivo de nanofibras se deu a partir da centrifugação com 30.000 g para lavagem, seguido de tratamento ultrassônico durante 30 minutos e, por fim, centrifugação fracionada a 5.000 g e 16.000 g para o isolamento das nanoestruturas. Após um período de 96 horas de hidrólise, as nanofibras exibiram um rendimento de 5,8 % com dimensões médias de 289 nm de comprimento e 33 nm de espessura.
Palavras-Chave: | Curva de hidrólise temporal; Enzimas não comerciais; Nanocelulose.
Thesagro: | Algodão; Fibra; Glicose; Trichoderma.
Thesaurus Nal: | Trichoderma reesei.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (4352-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS