Data/hora: 23/05/2024 06:54:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	RIUL JUNIOR, A.; MATTOSO, L. H. C.; TELLES, G. D.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.	
Afiliação: 	USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Propriedades de filmes LB de polianilinas.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Livro de resumos... Caxambu: Sociedade Brasileira de Quimica, 1995.	
Páginas: 	Nao-paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.QM-002.	
Conteúdo: 	Filmes Langmuir-Blodgett (LB) foram produzidos a partir de polianilina nao-substituida, que se tornou processavel e soluvel em cloroformio apos ser dopada com acidos funcionalizados. Para atingir condicoes otimizadas de deposicao dos filmes foi realizado um estudo criterioso empregando varios acidos funcionalizados: canfor sulfonico (CSA), dodecilbenzeno sulfonico (DBSA) e tolueno sulfonico (TSA) e tambem os solventes e plastificantes N-metilpirrolidona (NMP) e m-cresol. Solucoes de polianilina de alta massa molecular processada com esses acidos foram depositadas sobre subfases aquosas acidas (pH=2), formando os chamados filmes monomoleculares de Langmuir. Tais filmes puderam ser transferidos para substratos solidos (vidro bk7), usando a tecnica de Langmuir-Blodgett. Os filmes LB produzidos sao do tipo Z, ou seja, a deposicao so e bem sucedida na retirada do substrato, o que significa que mesmo no filme de Langmuir alguns grupos hidrofilicos se encontravam na interface filme/ar. Os filmes LB foram caracterizados por espectroscopia de UV-vis, medidas de condutividade usando o metodo de quatro pontas, voltametria ciclica e medidas do potencial de superficie. Resultados de potencial de superficie mostram a homogeneidade dos filmes fabricados, pelo menos em nivel macroscopico. A condutividade dos filmes e da ordem de 10E-4 S/cm, inferior aos valores medidos para filmes obtidos por centrifugacao de solucoes de polianilina com CSA e DBSA, mas maior que a da maioria dos filmes LB de polianilina relatados na literatura.	
Palavras-Chave: 	Acidos funcionalizados; Langmuir-Blodgett; Polianilina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5508-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00109 -  - 1995.00109 - DIS