Data/hora: 21/06/2024 10:44:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Tipo da produção científica: 	Orientação de Tese de Pós-Graduação	
Data corrente: 	09/01/2019	
Data da última atualização: 	30/01/2019	
Autoria: 	RODRIGUES, M. J.	
Afiliação: 	MOACIR JEAN RODRIGUES, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE.	
Título: 	Avaliação da lignina e da galactomanana como inibidores de corrosão no aço carbono em ácido clorídrico.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	2018	
Páginas: 	95 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Energias Renováveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Maracanaú. 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Monteiro Valente Parente.
Co-orientador: Prof. Dr. Men de Sá Moreira de Souza Filho.	
Conteúdo: 	Os metais, devido as suas diversas propriedades mecânicas, apresentam grande importância em nossa vida cotidiana. Contudo, estão suscetíveis ao processo corrosivo causado pelo meio onde se encontram. Pesquisas são realizadas visando diminuir ao máximo os danos causados por esse fenômeno. Atualmente, além dessa preocupação inicial, é necessário desenvolver novos produtos que não sejam nocivos aos seres humanos e ao meio ambiente. Com isso, surge à oportunidade de aproveitar a grande disponibilidade de matéria-prima oriunda de fontes renováveis. O presente trabalho utilizou a lignina e a galactomanana como inibidores de corrosão no aço carbono em solução de HCl 0,5 mol L-1 , também foi utilizada para estudo comparativo a substância comercial anilina. Para caracterização dos extratos foram realizadas análises de Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), análises de Termogravimetria (TGA) e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC). A eficiência dos inibidores foi avaliada pelas análises de perda de massa, potencial de circuito aberto (PCA), polarização potenciodinâmica e impedância eletroquímica. Com relação à lignina o espectro de FTIR apresentou bandas de absorção características das unidades guaicíla (1029 cm-1 ) e siringílica (1118 e 831 cm-1 ). Já para a galactomanana a análise apresentou bandas características dos grupamentos, hidroxila (3340 cm-1 ), metileno (2920 cm-1 ), além de vibrações em 1198 e 983 cm-1 que representam os açúcares na estrutura dessa substância. As análises de TGA e DSC apresentaram uma boa estabilidade térmica dos extratos com temperaturas de degradação de 355°C e 302°C para lignina e galactomanana, respectivamente. Análise de perda de massa apresentou uma diminuição na cinética de dissolução do aço carbono na presença dos inibidores propostos em todas as concentrações com eficiência máxima calculada de 74,20%. O ensaio de PCA apresentou uma diminuição do potencial de corrosão. As curvas obtidas no ensaio de polarização exibiram uma diminuição na densidade de corrente na presença dos inibidores em todas as concentrações estudadas, com eficiência de 98,66%. Os resultados das isotermas de adsorção indicaram que todos os extratos inibiram o processo de corrosão em meio ácido em virtude da eficiência de adsorção e a inibição melhorou com a concentração. O ensaio de impedância eletroquímica apresentou um aumento da resistência à corrosão na presença de todos os inibidores.	
Palavras-Chave: 	Inibidor de corrosão.	
Thesagro: 	Corrosão; Lignina.	
Thesaurus Nal: 	Corrosion; Galactomannans; Lignin.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190082/1/DOT18013.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (15921-1) - UPA - TS - DD - 2018.00036 -  - 2018.00036 - DIS