Data/hora: 23/09/2024 19:52:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Acre.	
Data corrente: 	05/01/2015	
Data da última atualização: 	06/07/2021	
Autoria: 	NOGUEIRA, R. M.; RUFFATO, S.; CARNEIRO, J. S.; PIRES, E. M.; ALVARES, V. de S.	
Afiliação: 	Roberta M. Nogueira, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Solenir Ruffato, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); VIRGINIA DE SOUZA ALVARES, CPAF-AC.	
Título: 	Avaliação da carbonização do ouriço da castanha-do-brasil em forno tipo tambor.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Scientific Eletronic Archives, Sinop, v. 6, p.7-17, 2014.	
ISSN: 	2316-9281	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de carvão a partir do ouriço da castanha-do-Brasil utilizando-se tambores metálicos como reator, adaptáveis à característica de mobilidade, típica desta exploração. O tempo médio de carbonização foi relativamente curto, 4:45 horas, o que gerou um rendimento em carvão de 19,11%. O teor de material com carbonização incompleta foi de 35,77%. Sua densidade básica foi de 0,631 g.cm-3, já a densidade a granel foi de 0,231g.cm-3. O teor de umidade médio do carvão produzido foi de 4,71%. Materiais voláteis, totalizaram 20,79% da massa total. O teor de cinzas foi de 0,87% e, o carbono fixo foi de 78,33%. O poder calorífico do ouriço pirolisado fo de 7.252,98 kCal.kg-1. Dessa forma, pode-se concluir que o método do tambor é adaptado à produção de carvão a partir do ouriço da castanha-do-Brasil, porém, melhorias no isolamento térmico do reator podem ser propostas para trabalhos futuros; o rendimento gravimétrico em carvão foi baixo, quando comparado ao rendimento por outros métodos de carbonização, provavelmente, em virtude da falta de isolamento térmico; o tempo de carbonização no reator foi consideravelmente menor que os obtidos para a carbonização em mufla de laboratório de produtos similares; o carvão produzido pelo método do tambor obteve características químicas, físicas e térmicas comparáveis ao carvão de outras espécies madeireiras e não-madeireiras.	
Palavras-Chave: 	Carbonización; Castanha do brasil; Industria del carbón; Nuez del Brasil; Ouriço.	
Thesagro: 	Bertholletia excelsa; Carbonização; Carvão; Castanha do pará; Processamento; Produção.	
Thesaurus Nal: 	Brazil nuts; Carbonization; Coal industry.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114745/1/25369.pdf	
Registro original: 	Embrapa Acre (CPAF-AC)	
Exemplares: 	CPAF-AC - (25370-1) - UPC - AP - PP - SP 345 -  - 2015.00002 - DES
CPAF-AC - (25370-2) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS