Data/hora: 02/06/2024 04:31:36

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 02/10/2007
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | SILVA, O. R. R. F. da; SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.; SOFIATTI, V.; SANTOS, J. W. dos.
Afiliação: | Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva, Embrapa Algodão; João Cecílio Farias de Santana, Embrapa Algodão; Maurício José Rivero Wanderley, Embrapa Algodão; Valdinei Sofiatti, Embrapa Algodão; José Wellingthon dos Santos, Embrapa Algodão.
Título: | Influência do beneficiamento do algodão sobre o conteúdo de NEPS/G na fibra, em algodoeiras do Estado do Mato Grosso.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Resumos... Uberlândia, 2007.
Páginas: | p. 1-5
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português

Conteúdo:

Propôs-se, com este trabalho estudar o conteúdo de Neps/g na fibra do algodão durante o processo de beneficiamento em 12 algodoeiras do Estado de Mato Grosso. O experimento consistiu de uma combinação fatorial de quatro etapas de beneficiamento do algodão e 12 algodoeiras em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Amostras de algodão foram coletadas nas seguintes etapas: a) antes do descaroçamento, ou seja, o algodão em caroço passou por todos os processos de limpeza das algodoeiras; b) após o descaroçamento, coletou-se a fibra do algodão após
a ação das serras do descaroçador; c) sem costelation, a fibra não passou pelo processo de limpeza do costelado; d) com costelation, a fibra foi submetida ao processo de limpeza por este equipamento. Em todos os processos retiraram-se quatro amostras de pluma com peso individual de 350 gramas para serem analisadas mediante o instrumento AFIS (Advanced Fiber Information System) da Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis, para determinação do conteúdo de Neps/g da fibra. Os resultados obtidos revelam que o processo de descaroçamento proporciona incremento significativo de Neps/g, da ordem de 80% em relação ao processo de limpeza do algodão em caroço. Entre os processos de descaroçamento e limpeza da fibra por meio do costelation, constatou-se incremento de 23% no conteúdo de Neps/g na pluma. Das 12 algodoeiras avaliadas, quatro apresentaram conteúdo de neps/g na pluma considerado alto, necessitando de uma revisão geral nos equipamentos de beneficiamento e de limpeza.

Palavras-Chave: | Defeitos da fibra do algodão; Descaroçamento do algodão; Qualidade de fibra do algodão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)

Exemplares:

CNPA - (19425-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS
CNPA - (21268-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS