Data/hora: 06/06/2024 06:16:12

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 07/12/2020
Data da última atualização: | 07/12/2020
Autoria: | SCHULTZ, E. L.; SOARES, I. P.
Afiliação: | EMERSON LEO SCHULTZ, CNPAE; ITANIA PINHEIRO SOARES, CNPAE.
Título: | Reforma a vapor de biogás simulado usando óxidos mistos NiMgAl, NiMgAlGd e NiMgAlPr.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 6., 2020, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2020.
Páginas: | p. 285-291
Descrição Física: | il.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Óxidos mistos NiMgAl, NiMgAlGd e NiMgAlPr foram obtidos a partir da calcinação de compostos tipo hidrotalcita, preparados por coprecipitação a pH variável. No preparo destes materiais foi usado nos cálculos o teor de 15% de níquel. A composição dos óxidos mistos foi determinada por fluorescência de raios X (FRX). Os óxidos mistos preparados foram empregados na reforma a vapor de biogás simulado, com 70% de metano (CH4) e 30% de dióxido de carbono (CO2), na temperatura de 750 °C, pressão atmosférica, e razão vapor/carbono (S/C) de 3,2. Este processo de reforma de biogás gera gás de síntese, mistura de hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO), que pode ser usado para obtenção de hidrogênio, metanol, hidrocarbonetos, entre outros produtos. Após a reação de reforma, a quantidade de carbono depositada nos catalisadores foi determinada por análise termogravimétrica (ATG). Os óxidos mistos preparados possuem teor de níquel entre 17-18%, acima do valor estabelecido de 15% de níquel no preparo. O óxido misto 15NiMgAlGd possui 1,0% de gadolínio, enquanto 15NiMgAlPr possui 1,1% de praseodímio. As conversões de CH4 obtidas foram 97,9%, 98,6% e 99,4% para os óxidos mistos 15NiMgAl, 15NiMgAlGd e 15NiMgAlPr, respectivamente. A razão H2/CO variou entre 3,3 a 3,5, mostrando que o processo é mais indicado para obtenção de hidrogênio a partir do gás de síntese produzido. A quantidade de carbono depositada na superfície dos catalisadores foi maior para 15NiMgAl (5,6%) e menor para 15NiMgAlGd (4,9%) e 15NiMgAlPr (4,8%). Estes resultados indicam que gadolínio e praseodímio atuam como promotores em óxidos mistos NiMgAl obtidos de compostos tipo hidrotalcita.
Palavras-Chave: | Gadolínio; Óxidos mistos; Praseodímio; Reforma a vapor.
Thesagro: | Biogás; Níquel.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218888/1/Reforma-a-vapor-de-bioga769s-2020.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (3802-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS