Data/hora: 16/06/2024 08:01:47

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/01/2014
Data da última atualização: | 24/02/2016
Autoria: | VIANA, L. C.
Título: | Desenvolvimento de filmes celulósicos nanoestruturados a partir da polpa kraft de Pinus sp.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | 2013.
Páginas: | 125 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Engenharia Florestal, Área de Concentração em Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Orientador: Graciela Ines Bolzon de Muniz. Co-orientadores: Washington Luiz Esteves Magalhães e Umberto Klock.

Conteúdo:

O objetivo principal deste trabalho foi produzir filmes celulósicos nanoestruturados a
partir de nanofibrilas da polpa Kraft de Pinus sp. obtidas por meio de um processo
de desfibrilação mecânica. Foi utilizada polpa Kraft deslignificada e nãodeslignificada
de Pinus sp. Foram avaliados seis diferentes números de passes da
polpa pelo moinho desfibrilador Super Masscolloider Masuko Sangyo: 0, 2, 5, 10, 20,
30 e 40, totalizando 14 tratamentos. Para visualização das estruturas e dimensões
das nanofibrilas de celulose foi usada a microscopia eletrônica de transmissão. O
índice de cristalinidade da celulose nos filmes foi obtido usando difração de Raios-X.
Foi avaliada a influência do número de passes pelo moinho sobre as propriedades
físicas dos filmes deslignificados e não-deslignificados. A técnica da espectroscopia
NIR foi usada para a calibração do índice de cristalinidade e das propriedades de
resistência à tração e ao arrebentamento dos filmes celulósicos e nanocelulósicos.
Os resultados mostram a possibilidade de obtenção de nanofibrilas de celulose a
partir de polpa deslignificada e não-deslignificada. O aumento do número de passes
da polpa pelo moinho desfibrilador resultou na diminuição no grau de cristalinidade
da celulose nanofibrilada. Filmes nanoestruturados apresentaram propriedades de
resistência à tração e ao arrebentamento e densidade aparente com valores
estatisticamente superiores aos tratamentos que não sofreram processo mecânico
(L00 e T00) devido à estrutura mais compacta e de menor porosidade proporcionada
pela maior superfície de contato das nanofibrilas. As calibrações apresentadas
demonstram que a espectroscopia NIR tem o potencial para predição do índice de
cristalinidade e de propriedades de resistência de filmes celulósicos e
nanocelulósicos

Palavras-Chave: | Cristalinidade; Filme de celulose; Minho; Nanoestrutura; Nanofibrila; Tecnologia da madeira.
Thesaurus Nal: | Pinus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (51919-1) - UPA - TS - PP - TS1943 -  - 14.01943 - DIS