Data/hora: 08/06/2024 19:57:08

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/01/2019
Data da última atualização: | 16/01/2019
Autoria: | RIOS, P. D’A.; VIEIRA, H. C.; PEREIRA, G. F.; TURMINA, E.; NICOLETTI, M. F.
Título: | Variação radial e longitudinal da densidade básica da madeira de Pinus patula.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201501016, 2018. 5 p.
DOI: | 10.4336/2018.pfb.38e201501016
Idioma: | Português
Notas: | Nota científica.
Conteúdo: | A densidade básica da madeira é considerada uma das propriedades mais importantes, pois influencia diretamente as demais características físicas para a utilização industrial. O presente estudo teve como objetivo determinar a densidade básica média da madeira de árvores de Pinus patula Schltdl & Cham. e analisar a sua variação nos sentidos radial e longitudinal. As amostras foram retiradas de 12 árvores com 9 anos de idade, ao longo dos eixos longitudinal e radial. A densidade básica média observada foi 0,307 g cm-³. Observou-se aumento da densidade básica no sentido medula-casca e decréscimo no sentido longitudinal apenas da base até 2 m. Foi verificada interação entre as variações nos sentidos radial e longitudinal da madeira, indicando que a densidade da madeira de P. patula varia nos diferentes sentidos de crescimento.
Palavras-Chave: | Espécie introduzida; Pine-leaf-hanging; Pinheiro de folhas pendulas.
Thesagro: | Densidade da Madeira; Pinus Patula.
Thesaurus Nal: | Introduced species; Wood density.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190720/1/1016-18657-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56707-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS