Data/hora: 23/09/2024 22:08:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	02/10/2007	
Data da última atualização: 	08/05/2008	
Autoria: 	SILVA, O. R. R. F. da; SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.; SOFIATTI, V.; BELTRÃO, N. E. de M.; COSTA, F. X.; SANTOS, J. W. dos.	
Afiliação: 	Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva, Embrapa Algodão; João Cecílio Farias de Santana, Embrapa Algodão; Maurício José Rivero Wanderley, Embrapa Algodão; Valdinei Sofiatti, Embrapa Algodão; Napoleão Esberard de Macedo Beltrão, Embrapa Algodão; Fabiana Xa.	
Título: 	Influência do beneficiamento do algodão sobre o conteúdo de pó (DUST/G) na fibra, em algodoeiras do Estado do Mato Grosso.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Resumos... Uberlândia, 2007.	
Páginas: 	p. 1-4	
Descrição Física: 	1 CD-ROM	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, com este trabalho, estudar o conteúdo de pó (Dust/g) na fibra do algodão
durante o processo de beneficiamento em 12 algodoeiras do Estado de Mato Grosso. O experimento consistiu de uma combinação fatorial de quatro etapas de beneficiamento do algodão e 12 algodoeiras em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Amostras de algodão foram coletadas no processo de beneficiamento, obedecendo às seguintes etapas: a) antes do descaroçamento, em que o algodão em caroço passou por todos os processos de limpeza das algodoeiras; b) após o descaroçamento, se coletou a fibra após a ação das serras do descaroçador; c)
sem costelation, a fibra não passou pelo processo de limpeza do costelado; d) com costelation, a fibra foi submetida ao processo de limpeza por meio do costelation. Em todos os processos foram retiradas quatro amostras de pluma com peso individual de 350 gramas para serem analisadas mediante o instrumento AFIS (Advanced Fiber Information System) da Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis, para determinação do conteúdo de Dust/g da fibra. Os resultados obtidos demonstram que o costelation reduz significativamente, o conteúdo de pó (Dust/g) na fibra do algodão, sendo que algumas
algodoeiras reduziram o conteúdo de Dust/g a níveis baixos enquanto outras necessitam de regulagem ou reposição  dos componentes de limpeza da fibra, pois não são eficientes na remoção do pó presente na fibra.	
Palavras-Chave: 	Beneficiamento da fibra do algodão; Limpeza da fibra do algodão; Poeira na fibra do algodão; Qualidade de fibra do algodão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (19424-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS
CNPA - (21267-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS